|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. тел. (3955) 57-41-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026 Срок действия: до 08.06.2018г. |
|  | ПАСПОРТ №6 |  |
|  |  | Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления марки НМПЭ-1 |  |
| ТУ 2211-060-00203521-2002 ОКП 221191010163 |
|  | Партия № 6 Склад цеха 122/123, объект 1075 |
|  | Масса Нетто: 3,105 т |
|  | Дата изготовления: 25.06.2015 Дата отбора проб: 26.06.2015 Дата проведения испытаний: 26.06.2015 |

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 2211-060-00203521-2002 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | п.4.1 ТУ 2211-060-00203521-2002 | Жидкость или мазе- или воскоподобная масса в смеси с жидкой фракцией от светлосерого до коричневого цвета | соответствует |
| 2 | Динамическая вязкость расплава, мПа·с, в пределах | п.4.2 ТУ 2211-060-00203521-2002 | 4-750 | 177 |
| 3 | Массовая доля золы, %, не более | ГОСТ 15973-82, п.4.3 ТУ 2211-060-00203521-2002 | 0,1 | 0,02 |
| 4 | Температура каплепадения, °С, в пределах | ГОСТ 6793-74, п.4.4 ТУ 2211-060-00203521-2002 | от минус 5 до плюс 105 | не определяется |
| 5 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | п.4.5 ТУ 2211-060-00203521-2002 | 0,5 | 0,07 |
| 6 | Температура плавления, °С, в пределах | ГОСТ 21553-76, п.4.6 ТУ 2211-060-00203521-2002 | 25-90 | 82 |

Заключение: Полиэтилен низкомолекулярный марки НМПЭ-1 соответствует ТУ 2211-060-00203521-2002. 1.Допускается по согласованию с потребителем поставлять полиэтилен низкомолекулярный с массовой долей летучих веществ не более 1%. 2.Для низкомолекулярного полиэтилена допускается по согласованию с потребителем наличие включений черного или коричневого цвета и механических примесей. 3.Для определения качества низкомолекулярного полиэтилена допускается определять или показатель 4 или показатель 6.

Дополнительная информация: -транспортирование и хранение: по пункту 5 ТУ 2211-060-00203521-2002; -гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления. Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026. Тара "Бочка стальная д/полиэтилена НМПЭ-1 " Количество тары: 17 шт.

| М.П. |  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда___________________ | Лапицкая Л.А. Действующий на основании доверенности № АЗП-170/15 от 25.03.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта | 08.07.2015 |