|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. тел. (3955) 57-41-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №RU228266Q-U Срок действия: до 07.06.2015г. |
|  | ПАСПОРТ №1653 |  |
|  |  | Полиэтилен высокого давления 10803-020, сорт 2, пленочный |  |
| ГОСТ 16337-77 с изменением 1-3 ОКП 221111061361 |
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н43203 Срок действия: с 04.02.2015г. по 04.02.2018г. | Партия № 1674 Склад цеха 122/123, объект 1083 |
|  | Масса Нетто: 2,000 т |
| Аттестат аккредитации лаборатории № Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АЗП" № РОСС RU.0001.22ХИ33 от 01.09.2011г. | Дата изготовления: 20.05.2015 Дата отбора проб: 20.05.2015 Дата проведения испытаний: 20.05.2015 |

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 16337-77 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля гранул размером св. 1 до 2 мм, %, не более | п.3.8 ГОСТ 16337-77 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Массовая доля гранул размером св. 5 до 8 мм, %, не более | п.3.8 ГОСТ 16337-77 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Массовая доля серых и окисленных гранул, % не более | п.3.9 ГОСТ 16337-77 | 0,1 | 0,01 |
| 4 | Массовая доля гранул другого цвета, %, не более | п.3.9 ГОСТ 16337-77 | 0,04 | отс |
| 5 | Плотность, г/см3 | п.5 ГОСТ 15139-69, п.3.11 ГОСТ 16337-77 | 0,9185 ± 0,0015 | 0,9181 |
| 6 | Показатель текучести расплава (номинальное значение) с допуском, %, г/10 мин | ГОСТ 11645-73, п.3.12 ГОСТ 16337-77 | 2,0 ± 15 | 2,3 |
| 7 | Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | п.3.13 ГОСТ 16337-77 | ± 12 | ±2 |
| 8 | Количество включений, шт., не более | п.3.14 ГОСТ 16337-77 | 15 | 2 |
| 9 | Технологическая проба на внешний вид пленки | п.3.15 ГОСТ 16337-77 | С | C |
| 10 | Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | ГОСТ 13518-68, п.3.16 ГОСТ 16337-77 | 2 | 4 |
| 11 | Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см2), не менее | ГОСТ 11262-80, п.3.17 ГОСТ 16337-77 | 93 * 105 (95) | 99*105(101) |
| 12 | Прочность при разрыве, Па (кгс/см2), не менее | ГОСТ 11262-80, п.3.17 ГОСТ 16337-77 | 122 * 105 (125) | 128*105(131) |
| 13 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262-80, п.3.17 ГОСТ 16337-77 | 550 | 611 |
| 14 | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | ГОСТ 26393-84, п.3.18 ГОСТ 16337-77 | 1,1 | 0,6 |
| 15 | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | п.2 ГОСТ 22648-77, п.3.24 ГОСТ 16337-77 | Не нормируется | - |

Заключение: Полиэтилен высокого давления марки 10803-020, второй сорт, пленочный соответствует ГОСТ 16337-77 с изменениями 1-3. По соглашению с потребителем допускается увеличение нормы по подпункту 8 до 40 шт.

Дополнительная информация: -транспортирование и хранение: по пункту 4 ГОСТ 16337-77 с изменением 1-3; -гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU228266Q-U, RU228266E-U, RU228266H. Тара "Мешок полипропиленовый с внутр. ламинирован. (25 кг.)" Количество тары: 80 шт.

| М.П. |  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда___________________ | Лапицкая Л.А. Действующий на основании доверенности № АЗП-170/15 от 25.03.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта | 08.07.2015 |