|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. тел. (3955) 57-41-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026 Срок действия: до 08.06.2018г. |
|  | ПАСПОРТ №55 |  |
|  |  | Сырье полиэтиленовое вторичное (гранулят) |  |
| ТУ 2298-002-46693089-2013 ОКП 229810201561 |
|  | Партия № 2042 Склад цеха 122/123, объект 1083 |
|  | Масса Нетто: 2,525 т |
|  | Дата изготовления: 23.06.2015 Дата отбора проб: 22.06.2015 Дата проведения испытаний: 22.06.2015 |

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 2298-002-46693089-2013 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормированная массовая доля загрязнений, %, не более | п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013 | 5,0 | 0,3 |
| 2 | Нормированная влажность, %, не более | п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013 | 3,0 | 0,2 |
| 3 | Показатель текучести расплава, г/10 мин | ГОСТ 11645-73, п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013 | 0,1-17 | 1,1 |

Заключение: Сырье полиэтиленовое вторичное(гранулят) сооттветствует ТУ 2298-002-46693089-2013. По согласованию с потребителем массовая доля загрязнений и влажности может быть изменена.

Дополнительная информация: -транспортирование и хранение: по пункту 6 ТУ 2298-002-46693089-2013. -гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026. Тара "Мешок полипропиленовый с внутр. ламинирован. (25 кг.)" Количество тары: 101 шт.

| М.П. |  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда___________________ | Лапицкая Л.А. Действующий на основании доверенности № АЗП-170/15 от 25.03.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта | 08.07.2015 |