|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск , тел. (3955) 57-41-84 | РОСНЕФТЬ |
| --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №1451 |  |
|  | Полиэтилен высокого давления 10803-020, сорт высший, пленочный ГОСТ 16337-77 с изм. 1-3 |  |
| Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АЗП" № РОСС RU.0001.22ХИ33 Срок действия до 01.09.2016 | Партия № А-106 Резервуар № Бункер 601 |
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н41649 Срок действия с 06.02.2012г. по 06.02.2015г. | Масса НЕТТО: 0,000 т |
| Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации материалов и веществ" (ООО "ЦСМВ") | Дата изготовления: 08.07.2013 |

| № | Наименование показателя | Норма код 2211110611 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля гранул размером св. 1 до 2 мм, %, не более | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Массовая доля гранул размером св. 5 до 8 мм, %, не более | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Массовая доля серых и окисленных гранул | Не допускаются | отс |
| 4 | Массовая доля гранул другого цвета | Не допускаются | отс |
| 5 | Плотность, г/см<sup>3</sup> | 0,9185 ± 0,0015 | 0,9181 |
| 6 | Показатель текучести расплава (номинальное значение) с допуском, %, г/10 мин | 2,0 ± 10 | 2,2 |
| 7 | Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | ± 5 | ±2 |
| 8 | Количество включений, шт., не более | 2 | 2 |
| 9 | Технологическая проба на внешний вид пленки | В | В |
| 10 | Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 2 | 4 |
| 11 | Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см<sup>2</sup>), не менее | 93 * 10<sup>5</sup> (95) | 98*10<sup>5</sup> (100) |
| 12 | Прочность при разрыве, Па (кгс/см<sup>2</sup>), не менее | 122 * 10<sup>5</sup> (125) | 128*10<sup>5</sup> (131) |
| 13 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 | 604 |
| 14 | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,9 | 0,5 |
| 15 | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | 1 |

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU228266Q-U, RU228266E-U, RU228266H.

| Штамп ОТК |  | Лаборант ___________________________ Инженер-лаборант ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта |  |