|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск , тел. (3955) 57-41-84 | РОСНЕФТЬ |
| --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №258 |  |
|  | Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15, сорт 1 ТУ 2214-288-05742746-2002 с изм. 1-4 |  |
| Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АЗП" № РОСС RU.0001.22ХИ33 Срок действия до 01.09.2016 | Партия № 451 Склад цеха 127, объект 1452 |
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н42165 Срок действия с 27.08.2012г. по 27.08.2014г. | Масса НЕТТО: 21,000 т |
| Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации материалов и веществ" (ООО "ЦСМВ") | Дата изготовления: 28.07.2013 |
| Тара "Мешок полипропилен. с полиэтилен. вкладышем (30 кг.) " | Количество тары: 700 шт. |

| № | Наименование показателя | Норма код 221416111263 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранулометрический состав (остаток после просева на ситах) с величиной отверстий, мм, % |  |  |
|  | на сетке 3,2, не более | 5,0 | 0,7 |
|  | на сетке 0,9, не менее | 70 | 70 |
|  | на сетке 0,4, не менее | 95 | 98 |
| 2 | Потеря массы при сушке, %, не более | 1,5 | 1,1 |
| 3 | Массовая доля остаточного мономера (стирола), %, не более | 0,07 | 0,05 |
| 4 | Относительная вязкость, не менее | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Горючесть - время самостоятельного горения пенополистирола, сек, не более | 2 | 2 |
| 6 | Кажущаяся плотность, кг/м<sup>3</sup> | 15± 2 | 16 (температура предвспенивания 100 С, температура формования 104 С) |
| 7 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее, МПа | 0,06 | 0,15 |
|  | (кгс/см<sup>2</sup>) | (0,6) |  |

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU228266Q-U, RU228266E-U, RU228266H.

| Штамп ОТК |  | Лаборант ___________________________ Инженер-лаборант ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта |  |