|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск , тел. (3955) 57-41-84 | РОСНЕФТЬ |
| --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №211 |  |
|  | Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-Р-О марки 6-0,8 первый сорт ТУ 2214-382-05742746-2002 с изм. 1-4 |  |
|  | Партия № 474 Склад цеха 127, объект 1452 |
|  | Масса НЕТТО: 25,740 т |
|  | Дата изготовления: 09.08.2013 |
| Тара "Мешок полипропилен. с полиэтилен. вкладышем (30 кг.) " | Количество тары: 858 шт. |

| № | Наименование показателя | Норма код 221416305163 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранулометрический состав |  |  |
|  | 1.1 Массовая доля частиц основной фракции на сите с размером ячеек, мм, %, не менее |  |  |
|  | 2,5 |  |  |
|  | 1,25 | - |  |
|  | 0,8 | 93 | 100 |
|  | 0,63 | - |  |
|  | 0,315 | - |  |
|  | 1.2 Массовая доля остатка на сите с размером ячеек, мм, %, не более |  |  |
|  | 2,8 | 5 | 0 |
|  | 1,4 | - |  |
|  | 1,12 | - |  |
|  | 1.3 Массовая доля частиц, прошедших через сито с размером ячеек, мм, %, не более |  |  |
|  | 2,5 | - |  |
|  | 1,25 | - |  |
|  | 0,8 | 2 | 0 |
|  | 0,63 | - |  |
|  | 0,315 | - |  |
| 2 | Потеря массы при сушке, %, не более | 1,5 | 1,0 |
| 3 | Массовая доля остаточного мономера (стирола), %, не более | 0,07 | 0,04 |
| 4 | Относительная вязкость, не менее | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Горючесть - время самостоятельного горения пенополистирола, сек, не более | 2 | 2 |

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU228266Q-U, RU228266E-U, RU228266H.

| Штамп ОТК |  | Лаборант ___________________________ Инженер-лаборант ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта |  |