|  | Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарский завод полимеров" Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5. тел. (3955) 57-41-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №RU228266Q-U Срок действия: до 07.06.2015г. |
|  | ПАСПОРТ №47 |  |
|  |  | Полиэтилен высокого давления 13403-020 пусковые партии |  |
| ТУ 6-05-1853-78 с изменением 1-4 ОКП 221111602561 |
|  | Партия № 1826 Склад цеха 122/123, объект 1083 |
|  | Масса Нетто: 2,725 т |
|  | Дата изготовления: 28.05.2015 Дата отбора проб: 28.05.2015 Дата проведения испытаний: 29.05.2015 |

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 6-05-1853-78 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, г/см3 | ГОСТ 15139-69, п.4.10 ТУ 6-05-1853-78 | 0,918 ± 0,002 | 0,917 |
| 2 | Показатель текучести расплава, г/10 мин (номинальное значение) с допуском в % | ГОСТ 11645-73, п.4.11 ТУ 6-05-1853-78 | 2,0 ± 40 | 2,5 |
| 3 | Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | п.4.12 ТУ 6-05-1853-78 | ± 12 | ±2 |
| 4 | Количество включений, шт., не более | п.4.13 ТУ 6-05-1853-78 | 20 | 2 |
| 5 | Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см2), не менее | ГОСТ 11262-80, п.4.14 ТУ 6-05-1853-78 | 88 * 105 (90) | 97*105(99) |
| 6 | Прочность при разрыве, Па (кгс/см2), не менее | ГОСТ 11262-80, п.4.14 ТУ 6-05-1853-78 | 113 * 105 (115) | 127*105 (130) |
| 7 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262-80, п.4.14 ТУ 6-05-1853-78 | 500 | 647 |
| 8 | Массовая доля гранул размером менее 2 мм, %, не более | п.4.9 ТУ 6-05-1853-78 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Массовая доля гранул размером св. 5 до 8 мм, %, не более | п.4.7 ТУ 6-05-1853-78 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Массовая доля серых и окисленных гранул, % не более | п.4.8 ТУ 6-05-1853-78 | 0,5 | 0,01 |
| 11 | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | п.4.15 ТУ 6-05-1853-78 | 1,7 | 0,6 |

Заключение: Полиэтилен высокого давления марки 13403-020. Пусковые партии соответствует ТУ 6-05-1853-78 с изменениями 1-4. Примечания: 1.Для окрашенного в черный цвет полиэтилена показатели по п.п. 1 и 4 не определяют. 2.По соглашению с потребителем допускается увеличение нормы по п.4 до 100шт. 3.Показатель 11 является факультативным на срок действия ТУ.

Дополнительная информация: -транспортирование и хранение: по пункту 5 ТУ 6-05-1853-78 с изменениями 1-4. -гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU228266Q-U, RU228266E-U, RU228266H. Тара "Мешок полипропиленовый с внутр. ламинирован. (25 кг.)" Количество тары: 109 шт.

| М.П. |  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда___________________ | Лапицкая Л.А. Действующий на основании доверенности № АЗП-170/15 от 25.03.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата выдачи паспорта | 08.07.2015 |